STRUMENTAZIONE PER IL LABORATORIO DI TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI-ABBIGLIAMENTO

| QUANTITÀ | ELENCO DELLE MACCHINE | TIPOLOGIA DI PROVA | NORME DI RIFERIMENTO | FORNITORI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.1 DINAMOMETRO NR.3 MORSETTI: (TRAZIONE TESSUTI E FILI; LACERAZIONE PELLI/CUOIO) | DINAMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE (COMPLETO DI MORSETTI PROVA DI TRAZIONE, LACERAZIONE E STRAPPO) | PROVE DI TRAZIONE, COMPRESSIONE, LACERAZIONE. | ISO - UNI - IUP - IUF - BS - AFNOR - ASTM | GIULIANI TECNOLOGIE SRL. VIA CENTALLO 62/18 10156 TORINO - ITALY PHONE +39 - 011.27.30.666 R.A. FAX +39 - 011.27.30.668 INFO@GIULIANI.IT WWW.GIULIANI.IT |
| NR.1 | STROFINIO VESLIC | DETERMINAZIONE DELLA SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO DEI CUOIO E DEI TESSUTI. | -EN ISO 20344: 7.3-IUP 450 -SLF 450-DIN 53339BS -EN ISO 11640-UNI EN ISO 11640-DIN 53340-NF EN ISO 5402-JIS K 6545 -I.U.F 450/4/8 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL. |
| NR.1 | ABRASIMETRO MARTINDALE | DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ABRASIONE E DI PILLING DEI CUOIO E DEI TESSUTI | -BS 5690:1991- BS3424:PT24:1990 - ASTM D 4966-69 - ASTM D 4970-89 - ISO 12673:1989 - IWTO 196:1980 - IWTO 112:1980 - P19 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL. |
| NR.1 | LAMPADA DI INVECCHIAMENTO ALLA LUCE ARTIFICIALE | PROVE DI INVECCHIAMENTO ACCELERATO ALLA LUCE ARTIFICIALE. | - UNI 7095 - UNI - ISO 4582 - UNI ISO 4892 - UNI 7097 - IUF/402 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL. |
| NR.1 | MACCHINA PER LA PERMEABILITA’ | PROVA DELLA PERMEABILITA' AL VAPOR D'ACQUA (TRASPIRABILITÀ) SU PELLI E TESSUTI | - EN ISO 20344: 6.6 - I.U.P. 10 - I.U.P. 20 - UNI 4818 - DIN 53.351 - UNE/I.U.P. 20 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL. |
| NR.1 | FLESSIMETRO TIPO BALLY (FLESSIMETRO RIF. G.6 A 6 POSTI DI LAVORO) | PER PROVE DI FLESSIONE E SIMULAZIONE PIGA RIPETUTA | UNI EN IUP/15UNI EN 13515EN ISO 20344: 6.6IUP 15BS 3144METHOD 24SLP 25DIN 53333ISO 17699DIN 53 429METODO - 309 WI 009 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL. |
| NR.1 PRESSA NR.5 FUSTELLE (TRAZIONE, LACERAZIONE, IMPERMEABILITA’, FLESSIONE, TAGLIO, TRASPIRAZIONE, SOLIDITA’ COLORE) | PRESSA FUSTELLATRICE CON FUSTELLE PER PROVE DI TRAZIONE, LACERAZIONE, STRAPPO. | PERMETTE DI OTTENERE I PROVINI DESIDERATI | ISO - UNI - IUP - IUF - BS - AFNOR - ASTM | GIULIANI TECNOLOGIE SRL.; |
| NR.1 | MISURATORE DI SPESSORE DIGITALE | MISURAZIONE DELLO SPESSORE DEI PROVINI NEI TESSUTI E PELLI | ISO - UNI - IUP - IUF - BS - AFNOR - ASTM | GIULIANI TECNOLOGIE SRL.; |
| NR.1 | STUFA TERMOSTATICA | PROVE DI IDROLISI; INVECCHIAMENTO ACCELERATO E SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA TRASPIRAZIONE. | ISO - UNI - IUP - IUF - BS - AFNOR - ASTM | FORNITORI VARI: ZETALAB S.R.L. VIA UMBERTO GIORDANO, 5 35132 - PADOVA - ITALY TEL. 049/2021144 FAX 049/2021143 NABERTHERM ITALIA VIA TRENTO N° 17 50139 FLORENCE, ITALIA TEL. +39 348 3820278 FAX. +39 055 480835 CONTACT@NABERTHERM.IT F.LLI GALLI G. & P. VIA DELL'ARTIGIANATO,12 20090 FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (MI) - ITALY +39 0290720705 INFO@GALLI2EUROPE.COM ECC… |
| NR.4 | ESSICCATORE TRASPARENTE CON PIATTO IN PORCELLANA | PROVE DI IDROLISI, ASSORBIMENTO D’ACQUA. | ISO - UNI - IUP - IUF - BS - AFNOR - ASTM | FORNITORI VARI: TEST SCIENTIFIC SRL - STR. BATTIFOGLIA 14/N - 06132 PERUGIA PG TEL. 075/8788003 - FAX 075/7821582 BIOSIGMA S.R.L. A VIA VALLETTA, 6 - 30010 CONA (VE) TEL. +39 0426302224 - FAX +39 0426748030 - INFO@BIOSIGMAEU.COM ECC… |